Aceros inoxidables

Cátedra de Materiales Metálicos.                              Apunte resumen

Titular:

Ing. José Crisanti

Jefe de Trabajos Prácticos.

Ing. Carlos Alberto Monti

Denominación de aceros inoxidables según AISI

A continuación se expone la nomenclatura o denominación que utiliza la American Iron and Steel Institute (Instituto Americano del Hierro y el Acero) para los aceros inoxidables estándar y algunas clases de aceros para alta temperatura también estándar, esta nomenclatura es la más usada y común para denominar a los aceros inoxidables. En nuestro país existe la norma IRAM- IAS U 500-690 que rige la clasificación y designación de los aceros inoxidables. Por último, desde hace algunos años existe una denominación unificada (Unified Numbering System o UNS) que asigna un número a cada aleación metálica estandarizada, esta denominación respeta la nomenclatura AISI para los aceros inoxidables aunque agrega algunos dígitos que preceden a los ya vistos. La IRAM-IAS U 500-690 también usa la nomenclatura UNS.

La denominación AISI consiste en un número de tres cifras al que puede seguirle una o más letras. Para aceros inoxidables y aceros para alta temperatura que no llegan a ser inoxidables pero que con aleados con Cr, existen 4 series diferentes:

Serie 2xx: aceros inoxidables austeníticos al Cr-Ni-Mn

Serie 3xx: aceros inoxidables austeníticos al Cr-Ni.

Serie 4xx: aceros inoxidables ferríticos o martensíticos.

Serie 5xx: aceros al Cr-Mo para uso a alta temperatura. No son aceros inoxidables.

Las letras más comunes que pueden suceder al número de tres cifras son:

L: para denominar a los aceros inoxidables austeníticos de bajo C (0,03% máximo)

N: para aceros inoxidables austeníticos con adición de N.

LN: para aceros inoxidables austeníticos de bajo C y adición de N que compensa el descenso de resistencia causado por el menor contenido de C.

H: para aceros inoxidables austeníticos cuya composición químico y/o tratamiento térmico se ajusta de modo de optimizar su resistencia a alta temperatura.

F: para aceros resulfurados de maquinabilidad mejorada.

Aceros inoxidables austeníticos más usados

Serie 2XX

Son Cr- Ni y Cr-Mn-Ni

Son No endurecibles, No magneticos

Contenido de Cr   16 a 19 %

Contenido de Mn   5,5 a 10 %

Contenido de Ni    3,5 a 6%

El Mn y el Ni le da una amplia variedad de propiedades por trabajo en frio.

Serie 3XX

Son Cr-Ni-Mn

Son No endurecibles y no magnéticos

Algunos de materiales de uso común dentro de esta serie.

AISI 304: Es el grado que se produce en mayor proporción. Más del 50% del total de aceros inoxidables producidos (de todos los tipos) es de este grado. La composición química que posee logra el mejor balance de resistencia a la corrosión, propiedades mecánicas y costo para una gran cantidad de aplicaciones. El grado AISI 304L se usa cuando está involucrada la soldadura en la fabricación y además cuando es mandatorio evitar completamente la sensibilización. El descenso de la tensión de fluencia debido al menor contenido de C se puede compensar con la adición de N en el grado AISI 304LN.

AISI 316: La adición de 2 a 3% de Mo, junto con un ligero aumento del Cr y el necesario balance con mayor cantidad de Ni respecto del AISI 304, eleva la resistencia a la corrosión en la mayoría de los medios, pero en especial aumenta la resistencia al picado, a la corrosión en rendijas y a la corrosión en ciertas soluciones de ácidos no muy oxidantes (caso típico de soluciones de H2SO4). Además, el Mo hace elevar la resistencia a la fluencia a alta temperatura. Este grado es el segundo más popular elevándose su producción al 20% del total de aceros inoxidables.

Al igual que para el grado AISI 304, existen las variantes L, N y LN.

AISI 347 y 321: Estos grados se denominan estabilizados pues contienen Nb (el 347) y Ti (el 321) para formar los carburos MC que minimizan la formación de los carburos M23C6 ricos en Cr. Además de lograr evitar la sensibilización durante la soldadura, estos aceros son más resistentes a la sensibilización durante el servicio en el rango de temperaturas de precipitación de los M23C6 y también poseen mayor resistencia mecánica que los grados L tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas.

Por otra parte, a pesar de que la sensibilización no se produce, estos grados presentan otras dificultades durante la soldadura.

AISI 309 y 310: Son grados de mayor cantidad de Cr fundamentalmente para aumentar la resistencia a la oxidación y a la corrosión a altas temperaturas. El Ni necesariamente también debe ser mayor para lograr el balance alfágenos-gamágenos. A este último respecto el AISI 309 normalmente posee cierta cantidad de ferrita d en su estructura mientras que el AISI 310 es casi totalmente austenítico, es por esta razón que deben tomarse precauciones especiales durante la soldadura de este último grado.

El contenido de C de estos dos aceros es mayor que el del resto de los inoxidables austeníticos, esto, junto con el mayor porcentaje de Cr, le confieren una excelente resistencia a la fluencia lenta a alta T.

AISI 303 y 303Se: Son grados de maquinabilidad mejorada mediante el aumento del contenido de S y la adición de Se. Se usan frecuentemente en tornillería (mecanizada en máquinas automáticas) y para la fabricación de otras piezas pequeñas que requieren alta maquinabilidad y donde los requerimientos de resistencia a la corrosión no son severos. También son usados para disminuir ciertos tipos de desgaste adhesivo.

Aceros inoxidables ferríticos.

Serie 4XX

Son Cr

Son No endurecibles y magneticos

El diagrama Fe-Cr muestra un contenido de Cr de 14 a 27%, son de bajo C  mas aleantes son más baratos que los austeníticos a igualdad de contenido de Cr.

Este tipo de aceros inoxidables tienen excelente resistencia a la CBT que de hecho constituye el punto más débil en los inoxidables austeníticos desde el punto de vista de la resistencia a la corrosión.

Lamentablemente, al subir el contenido de Cr los problemas de fragilización se agravan, por el nivel de intersticiales (C+N) en los aceros inoxidables ferríticos comunes

El recocido es el único tratamiento térmico empleado en estos aceros

Algunos de materiales de uso común dentro de esta serie.

405-430 y 446

Aceros inoxidables martensíticos

Serie 4XX

Son Cr

Son Endurecibles y magneticos

Al analizar el diagrama Fe-Cr puede verse que existe un rango de Cr para el que las aleaciones pueden ser austenizadas y por lo tanto puedan ser luego transformadas martensíticamente. En los aceros inoxidables martensíticos comunes el C está entre 0,1 y 1% y el Cr entre 12 y 18%, niveles superiores de Cr sólo pueden conseguirse en aceros que poseen Ni como gamágeno para reforzar al C.

La dureza y resistencia de esta martensita depende principalmente del nivel de C del acero por lo que este elemento debe estar presente en mayor proporción que en los inoxidables ferríticos o austeníticos.

Los aceros inoxidables martensíticos son aceros en los que pueden lograrse alta resistencia mecánica pero sacrificando la resistencia a la corrosión.

Algunos de materiales de uso común dentro de esta serie.

Los rangos de revenido más usuales en los aceros inoxidables martensíticos son dos:

AISI 420 y 440

Entre 200 y 370ºC se obtiene una alta resistencia mecánica y alta dureza, poca ductilidad y baja tenacidad, y una alta resistencia a la corrosión. Este rango se usa principalmente en aceros inoxidables martensíticos de alto C y alto Cr.

AISI 410, 403 y 416

Entre 550 y 650ºC se obtiene resistencia mecánica y dureza menores que para el rango anterior, pero mayor ductilidad y tenacidad junto con una resistencia a la corrosión que resulta adecuada para muchas aplicaciones. Este rango se usa en aceros inoxidables martensíticos de menor tenor de C y menor Cr.

Serie 5XX

Son de bajo Cr contienen 4 a 6 %

Se endurecen por templado en aceite y disponen de mejor resistencia a la oxidación que los aceros comunes.