TABLAS DE COMPARACIÓN DE DUREZA

De resistencia a la tracción, Dureza Brinell, Rockwell, vickers y Shore para Hierros y Aceros - no apta para ningún Tipo de Fundición -

| RESISTENCIA A LA TRACCION | DUREZA BRINELL |  |  |  |  |  |  | DUREZA ROCKWELL |  |  |  | DUREZA VICKERS |  | DUREZA SHORE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numero de dureza |  |  | BOLILLA DE ACERO |  |  |  | Escala C Punta de diamante P=150 Kg | Escala B Bolilla de acero Ø 1/16´´ P=100Kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø 10 mm P=3000 Kg |  | Ø 5 mm P= 760 Kg |  |  |  |  |  | P= 5 Kg |  | Espiroscopio |
| Kg/mm2 | HB |  |  | Diametro de la impresión en mm |  |  |  | HRC | HRV |  |  | HV |  | Sh |
| 31 | 88 |  |  | 6,22 |  | 3,11 |  | — | 45 |  |  | 88 |  | — |
| 32 | 91 |  |  | 6,14 |  | 3,07 |  | — | 49 |  |  | 91 |  | — |
| 33 | 93 |  |  | 6,06 |  | 3,03 |  | — | 50 |  |  | 93 |  | — |
| 34 | 96 |  |  | 5,99 |  | 2,99 |  | — | 53 |  |  | 96 |  | — |
| 35 | 99 |  |  | 5,90 |  | 2,96 |  | — | 55 |  |  | 99 |  | — |
| 36 | 102 |  |  | 5,82 |  | 2,91 |  | — | 58 |  |  | 102 |  | — |
| 37 | 105 |  |  | 5,74 |  | 2,87 |  | — | 60 |  |  | 105 |  | — |
| 38 | 108 |  |  | 5,60 |  | 2,84 |  | — | 62 |  |  | 108 |  | — |
| 39 | 111 |  |  | 5,60 |  | 2,80 |  | — | 64 |  |  | 111 |  | — |
| 40 | 115 |  |  | 5,52 |  | 2,76 |  | — | 66 |  |  | 115 |  | — |
| 41 | 118 |  |  | 5,46 |  | 2,73 |  | — | 69 |  |  | 118 |  | — |
| 42 | 121 |  |  | 5,40 |  | 2,70 |  | — | 70 |  |  | 121 |  | — |
| 43 | 124 |  |  | 5,34 |  | 2,67 |  | — | 71 |  |  | 124 |  | — |
| 44 | 127 |  |  | 5,28 |  | 2,64 |  | — | 73 |  |  | 127 |  | — |
| 45 | 130 |  |  | 5,22 |  | 2,61 |  | — | 74 |  |  | 130 |  | — |
| 46 | 133 |  |  | 5,16 |  | 2,58 |  | — | 76 |  |  | 133 |  | — |
| 47 | 137 |  |  | 5,10 |  | 2,55 |  | — | 77 |  |  | 137 |  | — |
| 48 | 139 |  |  | 5,08 |  | 2,53 |  | — | 78 |  |  | 139 |  | — |
| 49 | 143 |  |  | 5,00 |  | 2,50 |  | — | 80 |  |  | 143 |  | — |
| 50 | 145 |  |  | 4,98 |  | 2,48 |  | — | 81 |  |  | 145 |  | — |
| 51 | 149 |  |  | 4,90 |  | 2,45 |  | — | 82 |  |  | 149 |  | — |
| 52 | 152 |  |  | 4,86 |  | 2,43 |  | — | 83 |  |  | 152 |  | — |
| 53 | 154 |  |  | 4,82 |  | 2,41 |  | — | 84 |  |  | 154 |  | — |
| 54 | 158 |  |  | 4,76 |  | 2,38 |  | — | 85 |  |  | 158 |  | — |
| 55 | 161 |  |  | 4,72 |  | 2,36 |  | — | 85 |  |  | 161 |  | — |
| 56 | 164 |  |  | 4,68 |  | 2,34 |  | — |  |  |  | 164 |  | — |
| 57 | 167 |  |  | 4,64 |  | 2,32 |  | — | 87 |  |  | 167 |  | — |
| 58 | 170 |  |  | 4,60 |  | 2,30 |  | — | 88 |  |  | 170 |  | — |
| 59 | 172 |  |  | 4,58 |  | 2,29 |  | — | 89 |  |  | 172 |  | — |
| 60 | 175 |  |  | 4,54 |  | 2,27 |  | — | 90 |  |  | 175 |  | — |
| 61 | 179 |  |  | 4,50 |  | 2,25 |  | — |  |  |  | 179 |  | — |
| 62 | 182 |  |  | 4,45 |  | 2,23 |  | — | 91 |  |  | 182 |  | — |
| 63 | 184 |  |  | 4,44 |  | 2,22 |  | — | 92 |  |  | 184 |  | — |
| 64 | 187 |  |  | 4,40 |  | 2,20 |  | — |  |  |  | 187 |  | — |
| 65 | 191 |  |  | 4,36 |  | 2,18 |  | — | 93 |  |  | 191 |  | — |
| 66 | 193 |  |  | 4,34 |  | 2,17 |  | — |  |  |  | 193 |  | — |
| 67 | 195 |  |  | 4,32 |  | 2,16 |  | — | 94 |  |  | 195 |  | — |
| 68 | 198 |  |  | 4,28 |  | 2,14 |  | — |  |  |  | 198 |  | — |
| 69 | 202 |  |  | 4,24 |  | 2,12 |  | — | 95 |  |  | 202 |  | — |
| 70 | 204 |  |  | 4,22 |  | 2,11 |  | — | 96 |  |  | 204 |  | — |
| 71 | 207 |  |  | 4,20 |  | 2,10 |  | — | 96 |  |  | 207 |  | — |
| 72 | 211 |  |  | 4,14 |  | 2,08 |  | — | 97 |  |  | 211 |  | — |
| 73 | 213 |  |  | 4,16 |  | 2,07 |  | — | — |  |  | 213 |  | — |
| 74 | 217 |  |  | 4,10 |  | 2,05 |  | — |  |  |  | 217 |  | — |
| 75 | 219 |  |  | 4,08 |  | 2,04 |  | — | 98 |  |  | 219 |  | — |
| 76 | 222 |  |  | 4,06 |  | 2,03 |  | — |  |  |  | 222 |  | — |
| 77 | 226 |  |  | 4,02 |  | 2,01 |  | — | 99 |  |  | 225 |  | — |
| 78 | 229 | 4,00 |  |  | 2,00 |  | 19 |  |  | — |  |  | 229 | — |
| 79 | 231 | 3,98 |  |  | 1,99 |  | — |  |  | — |  |  | 231 | — |
| 80 | 234 | 3,95 |  |  | 1,98 |  | 20 |  |  | — |  |  | 234 | — |
| 81 | 236 | 3,94 |  |  | 1,97 |  | — |  |  | — |  |  | 235 | — |
| 82 | 241 | 3,90 |  |  | 1,95 |  | 21 |  |  | — |  |  | 241 | 36 |
| 83 | 244 | 3,88 |  |  | 1,94 |  | 22 |  |  | — |  |  | 244 |  |
| 84 | 246 | 3,85 |  |  | 1,93 |  | — |  |  | — |  |  | 245 | 37 |
| 85 | 249 | 3,84 |  |  | 1,92 |  | 23 |  |  | — |  |  | 249 | — |
| 86 | 252 | 3,82 |  |  | 1,91 |  |  |  |  | — |  |  | 252 | 38 |
| 87 | 255 | 3,80 |  |  | 1,90 |  |  |  |  | — |  |  | 255 | — |
| 88 | 257 | 3,78 |  |  | 1,89 |  | 24 |  |  | — |  |  | 257 | — |
| 89 | 260 | 3,76 |  |  | 1,88 |  |  |  |  | — |  |  | 260 | 39 |
| 90 | 263 | 3,74 |  |  | 1,87 |  | 25 |  |  | — |  |  | 263 | — |
| 91 | 266 | 3,72 |  |  | 1,86 |  | — |  |  | — |  |  | 268 | 40 |
| 92 | 269 | 3,70 |  |  | 1,85 |  | 26 |  |  | — |  |  | 269 | — |
| 93 | 272 | 3,68 |  |  | 1,84 |  | — |  |  | — |  |  | 272 |  |
| 94 | 275 | 3,66 |  |  | 1,83 |  | — |  |  | — |  |  | 275 | 41 |
| 95 | 278 | 3,64 |  |  | 1,82 |  | 27 |  |  | — |  |  | 278 | 42 |
| 96 | 282 | 3,62 |  |  | 1,81 |  |  |  |  | — |  |  | 282 |  |
| 97 | 285 | 3,60 |  |  | 1,80 |  | 28 |  |  | — |  |  | 285 | — |
| 98 | 288 | 3,58 |  |  | 1,79 |  |  |  |  | — |  |  | 288 | 43 |
| 100 | 292 | 3,56 |  |  | 1,78 |  | 29 |  |  | — |  |  | 292 | — |
| 101 | 295 | 3,54 |  |  | 1,77 |  |  |  |  | — |  |  | 295 | 44 |
| 102 | 296 | 3,52 |  |  | 1,76 |  | 30 |  |  | — |  |  | 298 | — |
| 103 | 302 | 3,50 |  |  | 1,75 |  | — |  |  | — |  |  | 302 | 45 |
| 105 | 306 | 3,48 |  |  | 1,74 |  | 31 |  |  | — |  |  | 306 | — |
| 106 | 309 | 3,46 |  |  | 1,73 |  | — |  |  | — |  |  | 309 | 46 |
| 107 | 313 | 3,44 |  |  | 1,72 |  | 32 |  |  | — |  |  | 313 |  |
| 109 | 317 | 3,42 |  |  | 1,71 |  | — |  |  | — |  |  | 317 | 47 |
| 110 | 321 | 3,40 |  |  | 1,70 |  |  |  |  | — |  |  | 321 |  |
| 112 | 325 | 3,38 |  |  | 1,69 |  | 33 |  |  | — |  |  | 325 | 48 |
| 113 | 329 | 3,36 |  |  | 1,68 |  |  |  |  | — |  |  | 329 |  |
| 114 | 333 | 3,34 |  |  | 1,67 |  | 34 |  |  | — |  |  | 333 | 49 |
| 115 | 337 | 3,32 |  |  | 1,66 |  | — |  |  | — |  |  | 337 |  |
| 117 | 341 | 3,30 |  |  | 1,65 |  | 35 |  |  | — |  |  | 341 | 50 |
| 119 | 345 | 3,28 |  |  | 1,64 |  | — |  |  | — |  |  | 345 |  |
| 120 | 350 | 3,26 |  |  | 1,63 |  | 36 |  |  | — |  |  | 350 | 51 |
| 122 | 354 | 3,24 |  |  | 1,62 |  | — |  |  | — |  |  | 354 |  |
| 123 | 359 | 3,22 |  |  | 1,61 |  | 37 |  |  | — |  |  | 360 | 52 |
| 125 | 363 | 3,20 |  |  | 1,60 |  | — |  |  | — |  |  | 365 |  |
| 127 | 368 | 3,18 |  |  | 1,59 |  | 38 |  |  | — |  |  | 370 | 53 |
| 128 | 373 | 3,16 |  |  | 1,58 |  | — |  |  | — |  |  | 376 | 54 |
| 130 | 378 | 3,14 |  |  | 1,57 |  | 39 |  |  | — |  |  | 382 | 55 |
| 132 | 383 | 3,12 |  |  | 1,56 |  | 40 |  |  | — |  |  | 388 |  |
| 134 | 388 | 3,10 |  |  | 1,55 |  |  |  |  | — |  |  | 395 | 56 |
| 135 | 393 | 3,08 |  |  | 1,54 |  | 41 |  |  | — |  |  | 401 | 57 |
| 137 | 396 | 3,06 |  |  | 1,53 |  | — |  |  | — |  |  | 407 | 58 |
| 139 | 404 | 3,04 |  |  | 1,52 |  | 42 |  |  | — |  |  | 415 |  |
| 141 | 409 | 3,02 |  |  | 1,51 |  | — |  |  | 96 |  |  | 422 | 59 |
| 143 | 415 | 3,00 |  |  | 1,50 |  | 43 |  |  | 97 |  |  | 430 | 60 |
| 145 | 420 | 2,98 |  |  | 1,49 |  | 44 |  |  | — |  |  | 436 | 61 |
| 147 | 426 | 2,96 |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  | 444 | — |
| 150 | 432 |  | 2,94 |  | 1,47 |  | 45 |  |  |  | 98 |  | 453 | 62 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 455 | 63 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | 99 |  | 460 |  |
| — | — |  | — |  | — |  | 46 |  |  |  | — |  | 465 | 64 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 470 | 64,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 475 | 65 |
| 160 | 444 |  | 2,90 |  | 1,45 |  | 47 |  |  |  | — |  | 480 | 65,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 485 | 66 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 490 | 66,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | 48 |  |  |  | — |  | 495 | 67 |
| 166 | 460 |  | 2,85 |  | 1,42 |  | — |  |  |  | — |  | 500 | 67,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 505 | 68 |
| — | — |  | — |  | — |  | 49 |  |  |  | — |  | 510 | 68,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 515 | 69 |
| 172 | 477 |  | 2,80 |  | 1,40 |  | — |  |  |  | — |  | 520 | 69,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | 50 |  |  |  | — |  | 525 | 70 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 530 | 70,5 |
| — | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  | 535 | 71 |
| — | — |  | — |  | — |  | 51 |  |  |  | — |  | 540 |  |
| 178 | 495 |  | 2,75 |  | 1,37 |  | — |  |  |  | — |  | 545 | 71,5 |
| — | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  | 520 | 72 |
| — | — |  | — |  | — |  | 52 |  |  |  | — |  | 560 | 73 |
| 185 | 512 |  | 2,70 |  | 1,35 |  | 53 |  |  |  | — |  | 570 | 74 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 580 | 75 |
| — | — |  | — |  | — |  | 54 |  |  |  | — |  | 590 | 75,5 |
| 192 | 532 |  | 2,65 |  | 1,32 |  | 55 |  |  |  | — |  | 600 | 76,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 610 | 77,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | 56 |  |  |  | — |  | 620 | 78,5 |
| 200 | 555 |  | 2,60 |  | 1,30 |  | — |  |  |  | — |  | 630 | 79 |
| — | — |  | — |  | — |  | 57 |  |  |  | — |  | 640 | 80 |
| — | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  | 650 | 81 |
| — | — |  | — |  | — |  | 58 |  |  |  | — |  | 660 | 82 |
| 206 | 578 |  | 2,55 |  | 1,27 |  | — |  |  |  | — |  | 670 | 82,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 680 | 83,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | 59 |  |  |  | — |  | 690 | 84,5 |
| — | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  | 700 | 85 |
| 216 | 600 |  | 2,50 |  | 1,25 |  | 60 |  |  |  | — |  | 710 | 86 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 720 | 87 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 730 | 87,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | 61 |  |  |  | — |  | 740 | 88,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 750 | 89,5 |
| 226 | 627 |  | 2,45 |  | 1,22 |  | 62 |  |  |  | — |  | 760 | 90 |
| — | — |  | — |  | — |  | 63 |  |  |  | — |  | 780 | 92 |
| 235 | 652 |  | 2,40 |  | 1,20 |  | 64 |  |  |  | — |  | 800 | 93,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | 65 |  |  |  | — |  | 820 | 95 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 840 | 96,5 |
| 246 | 683 |  | 2,35 |  | 1,17 |  | 66 |  |  |  | — |  | 860 | 98 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 880 | 99,5 |
| — | — |  | — |  | — |  | 67 |  |  |  | — |  | 900 | 101 |
| — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | 920 | 102,5 |
| 256 | 713 |  | 2,30 |  | 1,15 |  | 68 |  |  |  | — |  | 940 | 103,5 |