| ### ENSAYO DE LÍQUIDOS PENETRANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa: La Papelera S.A. – Planta Zárate |  |  |
| ### ELP Nº: 001 | Revisión Nº0 | Fecha emisión: 12/02/11 |
|  |  | Fecha revisión: --- |
| PIEZA ENSAYADA: Rodillo aspirante Nº0065, Nº interno 4336 |  |  |
| MATERIAL: BRONCE |  |  |
| Terminación Superficial: [ ] Basta [X] Media [ ] Fina Observaciones: El cilindro fue ensayado interna y externamente, el mismo presenta orificios pasantes en toda su longitud y en todo su diámetro. Proceso de Fabricación: [X] Mecanizado [ ] Soldadura [X] Fundición Otros: Observaciones: El cilindro externamente está recubierto con caucho, este fue eliminado antes del ensayo con un proceso de mecanizado dejando una superficie con una importante rugosidad. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO: Norma: ASTM E 165 Criterio de Aceptación: Discontinuidades entre orificios Proced: 010-AP-00 Limpieza previa: Con Thinner Penetrante: [X] Coloreado [X] Removible con solvente [ ] Lavable con agua [ ] Fluorescente [ ] Post-emulsificable Técnica: B-3 / II-C Marca: MET-L-CHEK Modo de aplicación: con pincel Tiempo de penetración: 10 min Tipo de solvente: Removedor Met-l-chek Emulsificador: NA Modo de aplicación: Tiempo de aplicación: Concentración: Temperatura: Remoción: Revelador: [ ] Seco [X]Húmedo no acuoso [ ] Húmedo Modo de aplicación: ROCIADO Iluminación: [ ] Natural [X] Artificial [ ] Ultravioleta Observaciones: Debido al tipo de superficie a inspeccionar la misma fue observada detenidamente durante la aplicación del revelador. No presenta discontinuidades relevantes. Resultado: Aprobado. |  |  |

ELP Nº  001       Hoja 1 de 2

UTN

## ELP Nº 001

ELP Nº 001          Hoja 2 de 2

Ing. Alejandro D. Poblete

Ingeniero Mecánico

Inspector de soldadura Nivel II

Certificado IRAM-IAS Nº 1794

Líquidos Penetrantes Nivel II

Certificado INTI Nº 01/0614/10

Ing. Carlos Alberto Monti

Director Centro Tecnológico

UTN FRGP

Secretaria

Extensión Universitaría